基础工程

## 1.工艺流程

测量放线→土方开挖→钢筋绑扎→预埋件安装→浇筑混凝土→清理场地。

## 2.施工方法

（1）测量放线

①查勘现场：摸清场地地形、逼输道路、地下基础、管线、电缆坑基及供水、供电、排水等信息。

②根据建设单位提供的地界线及水准点，严格按照设计图进行定位、高程引测。

③核对图纸和引入现场的水准标高，计算基坑挖土标高。随基坑开挖进行实时控制。

（2）土方开挖

①根据现场场地及施工安排，土方采用机械开挖，人工配合清除基底预留土层。

②基坑开挖时，拟采用机械将弃土外运。

（3）钢筋绑扎

①先划线确定钢筋的间距，根据所划线，摆好钢筋。

②钢筋的交叉点应绑扎牢固。

③钢筋的绑扎接头应相互错开。

④基础底板钢筋弯钩应朝上，绑扎好后应进行检查，并做好记录。

（4）预埋件安装

①复测控制桩，根据控制桩具体施测基础标高、轴线及预埋件的位置。

②焊接预埋件固定架，材料可采用角钢或工字钢。

（5）浇筑混凝土

①混凝土浇筑前，预先向搅拌站下发混凝土浇筑任务单，任务单的内容包括：混凝土的强度等级、方量、塌落度、浇筑时间等。

②本工程混凝土采用人工满坑浇筑。

③混凝土振捣采用插入式振动棒，自下而上进行逐渐上移，每一振点的振捣延续时间为15-30s，振动间距不宜大于作用半径的1.5倍。

④振捣时要防止振动棒碰动钢筋、预埋件等。

⑤混凝土外露面，应用木抹搓平。

钢结构工程

钢构件制作

1.1、主要工艺流程：下料→按图放样→制作胎具→组拼钢管→确定分段处→按节点点固支杆→施焊A面→按段翻身→施焊B面→检查焊缝质量→涂刷防锈底漆

1.2、工序说明：

（1）下料工序：材料经抛丸除锈后在相贯切割机上下料，并清理切口处腐渣，准备拼接使用。切割后的杆件均要有坡口。对加强节点处的材料，除按长度切割外，延轴线方向切开，以便于安装。

（2）放样工序：放样要严格按图纸进行，放样时应给予注意。注意，放样是在已准备的胎具基面上进行。

（3）点固焊工序：点固支管前，把放样的节点转移到上下弦杆的表面，并按杆件的编号进行点固。点固焊原则上是从中间向两端扩展。点固焊间距在50~100 mm左右，焊点长度为30 mm。

（4）焊接工序：焊接时要严格按照焊接工艺规范执行。相贯处和对接处打底应尽量选用CO2气体保护焊，面层可选用手工焊。

（7）焊缝检查；所有对接焊缝进行检查，要求开坡口的角焊缝也要进行检查，检查时除检查焊缝外观，如发现焊缝不合格，应进行返修。返修数不可超过两次。

（8）除锈处理合格后，一般应在4小时内涂刷首道底漆。油漆的调制和喷涂应按使用说明进行，工厂涂装主要以喷涂法为主。涂装时，应遵守相关规范的规定。

## 2.钢结构安装

2.1、主要工艺流程：标高、轴线复测→构件运输就位→安装立柱→校正调整→把紧螺栓→安装挑梁→安装横杆

2.2、工序说明：

（1）钢结构安装应按施工组织设计进行。安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久性变形。

（2）钢结构安装过程中，制孔、组装、焊接和涂装等工序的施工均应符合有关规定。

（3）钢构件在运输、存放和安装过程中损坏的涂层以及安装连接部位应按有关规定补涂。结构面层涂装应在安装完成后进行。

膜结构工程

膜材料采用在加工厂加工成整片后，运输至现场整体安装。

## 1.膜结构制作

1.1、主要工艺流程：材料检验→放样画线→膜片编码→画线检验→实际裁剪→接片热合。

1.2、工序说明：

（1）材料检验：膜材料展开后，检验员必须对膜材料进行检验，并作检验记录。

（2）放样画线：裁剪领班主持放样画线工作，严格按照图纸放样。

（3）膜片编码：经检验合格的膜片，领班按照图纸标注膜片号。

（4）画线检验：检验员对登记的膜片进行复检。要求放样精确，标号醒目，膜片清洁。

（5）实际裁剪：经反复较核确认无误后，裁剪工方可下料。

（6）接片热合：热合领班负责领取膜片，按照图纸进行接片热合，操作中坚持自检、互检。

## 2.膜结构安装

2.1主要工艺流程：安装准备→膜吊装及展开→给膜片施加预张力→细部处理→工程收尾、现场清理。

2.2、工序说明：

（1）膜安装及展开：将膜片在地面上进行重新包装、布置，事先将地面清扫干净，铺洁净的铺地保护膜。膜单元整体展开，展开端安装工装夹板，采用人工将膜单元由前端向后端进行展开。膜单元展开就位后，将靠近桁架的膜边安装临时工装夹板，拉接固定。

（2）给膜片施加预张力：紧固张拉原则：先短边，后长边对称张拉（如示意图）；

细部处理：对已安装完成的膜片,  应检查, 防止因风震动螺栓松动, 直至工程竣工。

线路：根据现场实际情况安装线路，主线：10平方，分线4平方。布线到位